Problemas de Impresión

Delaminación

Mala adherencia entre capas. Hay zonas entre capas que están despegadas y las piezas se vuelvne quebradizas.

Este problema se puede deber a

Humedad del material usado o del ambiente

Corrientes de aire

problemas de calefacción de la cama o baja temperatura

parámetros de impresión erroneos.

Para solucionarlo hay probar con lo siguiente:

Evitar corrientes de aire

Subir 5 o 10 grados la temperatura

Controlar la humedad del material empleado

Aumentar la temperatura de la cama un par de grados

Aumentar el fujo

Disminuir la velocidad de impresión

Infra/Sobre Extrusión

La infraextrusión ( under extrusion) es la falta de material al salir por nuestra extrusora.

El problema se puede deber a:

Un atasco en la extrusora

noozle inadecuado

Velocidad de impresión

Diametro del material incorrecto

nivelar la cama

https://www.leon-3d.es/guia-de-resolucion-de-problemas/

https://cults3d.com/es/blog/articles/identificar-corregir-defectos-problemas-impresion-3D

https://www.spainlabs.com/foros/tema-GUIA-DEFINITIVA-de-impresion-3d-todos-tus-problemas-resueltos--5081

https://3dnation504795197.wordpress.com/guide/

https://of3lia.com/evitar-warping-y-cracking-3d/

https://all3dp.com/2/under-extrusion-3d-printing-all-you-need-to-know/

https://www.impresoras3d.com/como-solucionar-la-falta-de-extrusion-o-under-extrusion/