Imprimir en 3D

Nos ha dado un aire y no hemos comprado nuestra primera impresora en 3D. La hemos montado, ajustado y ¿ahora que hacemos? ,¿que imprimo?, ¿Como se hace ?.

En resumen los pasos serían los siguientes:

Hacer o descargar algún diseño de alguna página. Obtendremos un fichero STL

Elegir el tipo de filamento que vamos a usar, en función de la pieza y de sus características

Pasarle el fichero que acabamos de descargar para pasarlo a GCODE que es el que entiende la impresora. Para ello debemos de instalar un programa como CURA para poder convertirlo en función de nuestra impresora y el tipo de filamento .

Pasar el fichero gcode a la tarjeta SD, e introducir la tarjeta en la impresora

Nivelar la cama caliente.

Precalentar el extrusor y la cama en función del tipo de filamento

Imprimir

Parámetros de Impresión

Relleno (infill )

El relleno es la cantidad de material que vamos a poner en el interrior de la pieza. Se define mediante dos parámetros: el porcentaje de relleno y el patrón de relleno:

Porcentaje de relleno

a mayor porcentaje → mayor resistencia, mayor peso, mayor tiempo de impresión y mayor cantidad de material a usar.

0% → Pieza hueca

100% → Pieza maciza

El valor estandard es un 20%. Entre el 25% al 50% de relleno se aumenta un 25% la resistencia y de 50% a 70% de relleno se aumenta la resistencia tan solo un 10%.

Patrón de relleno

Hay varios tipos de patrones cada uno implica una mayor o menor resistencia y tiempo de impresión

Rectangular . Es el que normalmente viene predefinido. Buena resistencia en todas direcciones y reletivamanete rápido

Triangular. Muy buena resistencia y más tiempo de impresión

Panel de Abeja: Mayor resitencia en todas direcciones

Ondulado : Se emplea sobre todo para imprimir figuras flexibles

Valores Orienientativos

Maquetas o piezas simples : 10-20% de relleno y patrón rectilíneo

Piezas genéricas: 20-30% de relleno y patrón rectilíneo.

Piezas grandes que vayan a resistir fuerzas mecánicas: 40-50% de relleno y patrón Panal.

Piezas pequeñas que vayan a resistir fuerzas mecánicas: 100% de relleno y patrón rectilíneo

Imprimir con varios filamentos

http://blog.elcacharreo.com/2017/02/24/cambio_filamento_durante_impresion/

Tipos de Filamentos

https://all3dp.com/es/1/filamento-3d-filamento-impresora-3d/

https://all3dp.com/es/filamento-abs-filamento-pla-comparacion-impresion-3d/

Tiendas

https://recreus.com/es/

Tamaño boquilla/nozzle

Aquí el tamaño si importa, emplear una boquilla de menor diámetro implica mayor detalle y un tiempo mayor de impresión. Con boquillas de tamaños mayores podemos imprimir más rápido pero con menor detalle.

boquilla pequeña

Ventajas: Ideal para piezas o figuras con gran detalle. Una boquilla por ejemplo de 0,25 es mejor que la de 0,4 para imprimir texto, joyería y logos

Desventajas: Mayor tiempo de impresión, hay mayor riesgo de atascos, y menor gama de filamentos con los que imprimir, ya que no podemos usar filamentos grumosos como el de madera

boquilla grade

Ventajas :Menor tiempo, piezas más resistentes, menor posibilidad de atasco. Ideal para piezas que no tengan gran detalle

Desventajas: Menor detalle, más difíciles de retirar, mayor consumo de filamento.

https://www.youtube.com/watch?v=XvSNQ7rVDio

https://trimaker.com/ventajas-de-usar-distintos-tamanos-de-boquilla/

Referencias

https://bricolabs.cc/wiki/guias/impresion3d_reparar_piezas_rotas

https://www.luisllamas.es/guia-basica-impresion-3d/

https://www.instructables.com/id/Imprime-Tus-Fotos-Con-Impresi%C3%B3n-3D/

https://www.zonamaker.com/impresion-3d/software-imp3d/manual-de-cura

http://wiki.ikaslab.org/index.php/Impresi%C3%B3n_3D_paso_a_paso

https://of3lia.com/que-hacer-con-mi-impresora-3d/#more-2233

https://filament2print.com/es/blog/71_importancia-relleno-impresion-3d.html

https://filament2print.com/es/blog/34_retraccion-impresion-3d.html