Problemas de Impresión

Delaminación

Mala adherencia entre capas. Hay zonas entre capas que están despegadas y las piezas se vuelvne quebradizas.

Este problema se puede deber a

Humedad del material usado o del ambiente

Corrientes de aire

problemas de calefacción de la cama o baja temperatura

parámetros de impresión erroneos.

Para solucionarlo hay probar con lo siguiente:

Evitar corrientes de aire

Subir 5 o 10 grados la temperatura

Controlar la humedad del material empleado

Aumentar la temperatura de la cama un par de grados

Aumentar el fujo

Disminuir la velocidad de impresión

Infra/Sobre Extrusión

La infraextrusión ( under extrusion) es la falta de material al salir por nuestra extrusora.

El problema se puede deber a:

Un atasco en la extrusora

noozle inadecuado

Velocidad de impresión

Diametro del material incorrecto

Solución

Aumentar un poco el flujo

Aumentar temperatura

revisar tubo bowden

comprobar si el noozle está atascado

Referencias

nivelar la cama

https://www.leon-3d.es/guia-de-resolucion-de-problemas/

https://cults3d.com/es/blog/articles/identificar-corregir-defectos-problemas-impresion-3D

https://www.spainlabs.com/foros/tema-GUIA-DEFINITIVA-de-impresion-3d-todos-tus-problemas-resueltos--5081

https://3dnation504795197.wordpress.com/guide/

https://of3lia.com/evitar-warping-y-cracking-3d/

https://all3dp.com/2/under-extrusion-3d-printing-all-you-need-to-know/

https://www.impresoras3d.com/como-solucionar-la-falta-de-extrusion-o-under-extrusion/

https://www.impresoras3d.com/como-solucionar-atasco-en-la-boquilla-o-nozzle/

https://www.impresoras3d.com/la-adhesion-entre-capas-problemas-soluciones-impresion-3d/

https://elmundo3d.com/errores-impresion-3d/

https://bitfab.io/es/blog/problemas-impresion-3d/