Problemas de Impresión

Delaminación

Mala adherencia entre capas. Hay zonas entre capas que están despegadas y las piezas se vuelvne quebradizas.

Este problema se puede deber a

Humedad del material usado o del ambiente

Corrientes de aire

problemas de calefacción de la cama o baja temperatura

parámetros de impresión erroneos.

Para solucionarlo hay probar con lo siguiente:

Evitar corrientes de aire

Subir 5 o 10 grados la temperatura

Controlar la humedad del material empleado

Aumentar la temperatura de la cama un par de grados

Aumentar el fujo

Disminuir la velocidad de impresión

nivelar la cama

https://www.leon-3d.es/guia-de-resolucion-de-problemas/

https://cults3d.com/es/blog/articles/identificar-corregir-defectos-problemas-impresion-3D

https://www.spainlabs.com/foros/tema-GUIA-DEFINITIVA-de-impresion-3d-todos-tus-problemas-resueltos--5081

https://3dnation504795197.wordpress.com/guide/

https://of3lia.com/evitar-warping-y-cracking-3d/